# Corrosão em aços ferramenta AISI D2 e H13: impactos na durabilidade e desempenho industrial de materiais aplicados na mineração

Nirvana C. Ribeiro (PQ)1,2*, Victor Campideli (PG)1,3, Leandro M. Pinto (PQ)1, Felipe S. Mion (G)1,3; Aline L. A. Nascimento (G)1,3; Cristian Viáfara (PQ)1, José J. Penagos (PQ)1

¹ Instituto Tecnológico Vale (ITV-Mi), Ouro Preto, MG, Brasil.

2 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.

3 Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, Brasil.

*e-mail: nirvanaribeiro@hotmail.com

RESUMO

RESUMO - Os aços ferramenta AISI D2 e AISI H13 são amplamente utilizados em diferentes setores industriais que exigem elevada resistência ao desgaste e à corrosão, como na compactação de minério de ferro. Estudos eletroquímicos foram realizados nos aços de estudo, e mostraram que o aço H13 mostrou menor suscetibilidade à corrosão. Contrariamente, o aço D2, apesar de seu teor de cromo de 12,19%, apresentou maior potencial de corrosão em circuito aberto e maior densidade de corrente de corrosão. Este comportamento pode estar associado à depleção de cromo, na interface dos carbetos, devido à formação de células galvânicas locais que favorecem a corrosão nessas zonas. Este estudo destaca a importância de se considerar uma abordagem sistêmica para a seleção de materiais, contemplando as características eletroquímicas, o tribossistema e fatores operacionais aos quais o material será submetido.

Palavras-chave: corrosão, aços ferramenta, mineração.

# Introdução

Na indústria da mineração, os componentes metálicos estão frequentemente expostos à reação química ou eletroquímica com os elementos do meio ambiente, denominada como corrosão. Esse fenômeno gera despesas consideráveis com manutenções e perdas de eficiência dos componentes, uma vez que a corrosão deteriora materiais, além de potencializar outros fenômenos de desgaste. Adicionalmente, a corrosão mostra-se associada aos fatores metalúrgicos (1) e à composição química dos materiais metálicos como ferros fundidos e aços (2-3).

Nesse contexto, este estudo busca caracterizar a composição química e microestrutura e, investigar as propriedades eletroquímicas dos aços ferramenta AISI D2 e H13, com o intuito de considerar o efeito da corrosão em equipamentos destinados à compactação de minério de ferro altamente abrasivo instalados em ambiente marítimo.

# Experimental

O desenvolvimento do trabalho foi dividido em três etapas principais: caracterização dos aços, ensaio de polarização linear, e caracterização da superfície após corrosão.

Composição química

A análise química dos aços foi feita por  espectroscopia de emissão ótica por centelhamento e combustão no equipamento Arms Find.

Microestrutura

Os materiais foram cortados por eletroerosão (Electrout Novick modelo (AR-35)) a 0,90 mm min-1 e embutidos a quente em embutidora metalográfica Arotec (modelo: PRE-30 A/2). As amostras foram lixadas até #600. As microestruturas foram reveladas com Nital 5% por 15 s de imersão. Após a determinação das propriedades eletroquímicas, as amostras foram submetidas a lavagem com água destilada e secas com o auxílio de fonte de calor. As micrografias foram feitas com microscópio ótico Olympus (modelo BX53).

Ensaio de polarização linear

A preparação de amostras para o ensaio de polarização linear requereu a fixação da fita condutora sobre o fio, e em seguida, sob as amostras com área mínima de 1x1 cm. Posteriormente, as amostras foram embutidas a frio e submetidas ao processo de cura por 24 h. Em um béquer, verteu-se a solução eletrolítica (NaCl 3,5%) e, em seguida, posicionou-se a amostra e os eletrodos conforme demonstrado na Figura 1. Para a operação do potenciostato (AutoLab PGSTAT302N), identificam-se os itens: eletrodo de referência (RE), contra eletrodo de platina (CE) e o eletrodo de trabalho (WE).

Figura 1. Esquema ilustrativo para montagem da célula eletroquímica.

As medidas de polarização foram realizadas após um período de estabilização do potencial de circuito aberto (OCP) de 1 h.   Os parâmetros utilizados neste ensaio foram tempo de intervalo de 0,1 s taxa de varredura de 0,001 Vs-1 e potencial (VSCE) inicial de -0,3 mV e final de 0,3 mV no software Nova 2.1. O Ecorr e jcorr foram estimados por meio da extrapolação de Tafel.

# Resultados e Discussão

Caracterização  dos aços

Na Tabela 1 são apresentadas as composições químicas dos aços ferramenta estudados. Segundo a norma ASMT A681 (4), os valores obtidos para os aços H13 e D2 apresentam conformidade (5).

Tabela 1. Composição química (% em massa) dos aços.

| Material | % massa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Mo | V |
| H13 | 0,44 | 0,71 | 0,35 | 4,87 | 1,18 | 0,94 |
| H13 (ASTM A681) | 0,32-0,45 | 0,80-1,25 | 0,20-0,60 | 4,75-5,50 | 1,10-1,75 | 0,80-1,20 |
| D2 | 1,59 | 0,37 | 0,38 | 12,19 | 1,02 | 0,68 |
| D2 (ASTM A681) | 1,40-1,60 | 0,10-0,60 | 0,10-0,60 | 11,00-13,00 | 0,70-1,20 | 0,50-1,10 |

A Figura 2a mostra a microestrutura martensítica revenida do aço H13. Observa-se o esperado para uma estrutura temperada e revenida, com o formato acicular característico da martensita (6). A Figura 2b apresenta a microestrutura do aço D2, de matriz martensítica com a presença de carbetos de cromo.

Figura 2. Microestrutura dos aços ferramenta (100x): a) AISI H13 e b) AISI D2. Fonte: Adaptado de Ribeiro, 2025 (5).

O potencial de corrosão calculado para o aço H13 foi de -0,51 V e -0,65 V para o aço D2. Os dados de densidade de corrente de corrosão foram obtidos pelo software Nova 2.1, sendo igual a 1,85 µAcm-2 para o aço H13 e 3,67 µAcm-2 para o aço D2. Tais resultados mostraram coerência com as curvas obtidas na Figura 3a e 3b, onde o aço D2 mostrou maior suscetibilidade à corrosão.

Figura 3. Ensaio de polarização dos aços ferramenta: a) OCP; b) curva de polarização.

A Figura 4 mostra as micrografias das superfícies após ensaio de polarização. Nota-se corrosão uniforme na superfície do aço H13 e corrosão pontual no aço D2. Essas características mostraram-se em acordo com o trabalho de Cardoso et al. (2019) que afirma a possibilidade da depleção do cromo nas regiões de interface entre carbetos e matriz (7). Tal fato, corrobora com as formas de corrosão encontradas.

Figura 4. Superfícies após ensaio de polarização (50x): a) AISI H13 e b) AISI D2.

Este empobrecimento potencializa a geração de corrosão galvânica (5, 7). Este fenômeno é comumente notado em ferros fundidos de alto cromo (8), porém, o teor de cromo do aço D2 igual a 12,19% possibilita o acontecimento deste mecanismo e, consequentemente, podem criar ataques localizados.

# Conclusões

O aço H13 apresentou potencial para aplicação na indústria da mineração. Entretanto, estudar a componente de corrosão de forma isolada no tribossistema em questão mostrou a  necessidade de contemplar os demais parâmetros e fenômenos de desgaste aos quais os materiais metálicos estão submetidos à corrosão.

# Agradecimentos

Os autores agradecem ao Instituto Tecnológico Vale (ITV-Mi) e à Vale S.A.

# Referências

- V. Gentil. Corrosão. LTC, 6 ed., Rio de Janeiro, 2017.

- H. H. Uhlig; R. W. Revie. Corrosion and Corrosion Control: An Introduction to Corrosion Science and Engineering. Wiley-Interscience, Canada, 2008.

- ASM HANDBOOK. Metallography and microstructures. ASM International, 2004. 1184 p.

- ASTM. Standard Specification for Tool Steel Alloy. Designation: A681-08, 2022.

- N. C. Ribeiro, Dissertação (mestrado), Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, 2025.

- COLPAERT, H. Metalografia dos produtos siderúrgicos comuns. Blücher, 4 ed., São Paulo, 2008.

- J. L. Cardoso et al. Corrosion behavior of austenitic stainless steel in CO2-saturated synthetic oil field formation water. Materials Research, 2019, v. 22, n. 4.

- SALASI, M.; STACHOWIAK, G. B.; STACHOWIAK, G. W. Three-body tribocorrosion of high-chromium cast irons in neutral and alkaline environments. Wear, 2011, v. 271, p. 1385-1395, 2011.