# CARACTERIZAÇÃO QUALITATIVA DO CARVÃO VEGETAL PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PARÁ

Suellem Gomes Pinto1; Alycia Samira Araújo de Jesus2; Luisa Fernanda de Souza da Silva2; Victor Michel da Penha Ferreira2.; Sueo Numazawa3

1Mestranda em Ciências Florestais. Universidade Federal Rural da Amazônia. suellemgomes92@gmail.com

2 Engenheiros  Florestais. Universidade Federal Rural da Amazônia.

3Professor Titular, Dr., da Universidade Federal Rural da Amazônia.

RESUMO

O Brasil é líder mundial na produção de ferro gusa utilizando carvão vegetal, um combustível de fonte renovável amplamente utilizado nos setores industrial e residencial. A produção de carvão vegetal no Pará (incluindo Abaetetuba) é baseada em madeiras de floresta secundária (limpeza de áreas da agricultura familiar), mas enfrenta problemas de sustentabilidade tecnológica. O uso de fornos de alvenaria sem controle resulta em carvão de qualidade não homogênea. Diante disso, é crucial o conhecimento sobre carvão para fornecer informações técnicas sobre a qualidade do produto final. O objetivo deste trabalho foi avaliar as características física, química, energética e mêcanica do carvão proveniente do município de Abaetetuba-Pará. A amostra foi levada ao Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – LTPF do Instituto de Ciências Agrárias – ICA da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Campus Sede em Belém. O carvão foi submetido às análises laboratoriais para avaliar a qualidade nos termos dos parâmetros: Físico (densidade básica e densidade a granel), Químico (teores de umidade, materias voláteis, cinzas e carbono fixo), Energético (poder calorífico) e Mecânico (friabilidade). Os resultados obtidos referentes às propriedades físicas do carvão indicaram médias de densidade básica de 0,415 g/cm³ e densidade a granel de 131,3 kg/mdc. As análises químicas imediatas apresentaram teores médios de 3,2% de teor de umidade; 25,1% de materiais voláteis; 1,0% de cinzas e 73,9% de carbono fixo. A caracterização energética do carvão indicou valor médio de poder calorífico superior de 7.180,9 kcal/kg. No teste de tamboramento, a média de friabilidade foi de 31,4%, indicando ser muito frágil, necessitando-se de cuidados durante manuseio e transporte. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o carvão procedente de Abaetetuba-PA, atendeu o padrão de propriedades ideais para uso doméstico e limitado para uso industrial que exija alto teor de carbono fixo e alto poder calorífico.

Palavras-chave: Carvão vegetal. Friabilidade. Poder calorífico.

Área de Interesse: Ciências Agrárias.

1. INTRODUÇÃO

O carvão vegetal é utilizado há muito tempo como um importante biocombustível pela humanidade. Dentro desse contexto, o Brasil se destaca como o maior produtor global de carvão vegetal e o segundo maior consumido. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2023, o setor industrial, domina a produção de ferro-gusa e aço com 17,6% de representatividade entre as fontes de energia para produção, atrás apenas do coque de carvão mineral (42,3%) e é a mais utilizada na produção de ferroligas com 46,5%.

Em Abaetetuba-PA, a produção de carvão é eminentemente artesanal para consumo doméstico. A matéria prima é procedente de floresta secundária, sobretudo, de limpeza de área para cultivo praticado em agricultura familiar. A produção de carvão é realizada através de tecnologia simples utilizando-se fornos de alvenaria. Segundo, Oliveira et al., 2019, esse tipo de fornos são os mais difundidos na região, mas ainda sem controle adequado dos parâmetros, o que dificulta a obtenção de um produto de qualidade homogênea. Porém, há registro de que muitos produtores rurais utilizam o sistema mais antigo denominada de caieira (carbonização em fossa).

A utilização de biomassa lignocelulósica como fonte de energia renovável é crucial na estratégia global de substituição de combustiveis fósseis e, consequentemente, na redução das emissões de gases de efeito estufa (Wang et al., 2018).

Considerando a importância da biomassa florestal na matriz energética, é essencial ter o conhecimento sobre as características física, química, energética e mecânica do carvão e a sua procedência. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do carvão comercializado no município de Abaetetuba-Pará, para uso essencialmente doméstico.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO

A cidade de Abaetetuba está situada no nordeste paraense, às margens do rio Maratauíra, na região do Baixo Tocantins (Figura 1), no Estado do Pará. Sua economia e produção agrícola são significativamente focadas na coleta de açaí, produção de artesanato de miriti e fabricação de carvão vegetal, além de outros produtos oriundos da agricultura familiar. Para o estudo, adquiriu-se um saco de carvão de aproximadamente 60 litros, em uma feira livre no centro da cidade e, posteriormente, transportado para Belém.

Figura 1- Localização espacial da cidade de Abaetetuba-Pará.

Fonte: Google Maps (2025).

2.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA, ENERGÉTICA E MECÂNICA

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Tecnologia de Produtos Florestais – LTPD do Instituto de Ciências Agrárias – ICA da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, utilizando-se as equações constantes no quadro 1.

A densidade básica foi determinada de acordo com a Norma MB 1269/79 da Associação Brasileira Nacional de Normas Técnicas (ABNT) de 2003. Foram preparados dez corpos de prova. O volume dos corpos de prova saturado foi  mediante ao processo de pesagem (Princípio de Arquimedes). Depois, submetidos à secagem em estufa à 103 ± 2ºC, obtendo-se a massa seca dos corpos de prova. A densidade básica do carvão foi calculada através da Equação 1.

Para determinação de densidade do carvão a granel, foi realizado, utilizando-se um recipiente de volume interno conhecido, onde foi depositado o carvão e pesado em uma balança digital. A densidade a granel foi calculada através da Equação 2.

A caracterização química imediata do carvão foi feita com base na Norma D1762/84 da ASTM (American Society for Testing and Materials) para determinação dos Teores de Umidade, Materiais Voláteis, Cinzas e Carbono Fixo.

Para determinação do teor de umidade foram utlizados 5 placas de petri, em cada recipiente foi adicionado 2 g de carvão triturado e classificado. Depois, submetidas à secagem em estufa a 103 ± 2ºC, até atingir a massa do carvão absolutamente seca (M(0)). Seguindo a Equação 3.

Para determinação do teor de materiais voláteis, utilizou-se 5 cadinhos de porcelana com tampas, contendo em cada recipiente cerca 2 g de carvão absolutamente seco, e submetidos à calcinação em forno mufla a 950 ºC, por 6 min. Após a calcinação, os cadinhos foram retirados e pesados para obtenção da massa do carvão calcinado (MCalc.). De acordo com a Equação 4.

O teor de cinzas foi determinado, utilizado-se 5 cadinhos de porcelana sem tampas, contendo em cada recipiente cerca de 2 g de carvão absolutamente seco, e submetidos à completa combustão em forno mufla à 750 ºC, durante 6 h. Por fim, os cadinhos foram pesados, obtendo-se a massa de cinzas. O teor de cinzas foi calculado com base na equação 5:

O teor de carbono fixo do carvão foi determinado à base seca, calculado através da equação 6.

Para avaliar a característica energética do carvão, utilizou-se a formulação proposta por Parikh et al. (2005), para determinação de poder calorífico superior, através da equação 7.

A propriedade mecânica correspondeu a teste de tamboramento do carvão, seguindo a Norma MB 1375/80 da ABNT. Foram realizados 5 repetições, cada uma com aproximadamente  500 g de carvão a granel, submetidos a um tambor rotativo à 30 rpm, durante 15 min. A friabilidade foi calculada com base na equação 8.

Quadro 1- Equações das análises laboratoriais sobre as características qualitativas do carvão.

| Características/Equações |  |
| --- | --- |
| Físicas |  |
| 1 DBás. = M(0)V(sat) | DBás. – densidade básica (g.cm-3) M(0) – massa seca do carvão (g) V(sat) – volume do carvão saturado (cm³) |
| 2 DCG. = M(c)V(rec.) | DCG – densidade do carvão a granel (kg/mdc) M(c) – massa do carvão (kg) V(rec.) – volume do recipiente (mdc) |
| Químicas |  |
| 3 U PC(u)- PC(0) PC(u) x 100 | U – umidade (%) PC(u) – peso do carvão úmido (g) PC(0) – peso do carvão seco (g) |
| 4 MV=PC(0)- PC(calc.)PC(0) x 100 | MV – materiais voláteis (%) PC(0) – peso do carvão seco (g) PC(calc.) – peso do carvão calcinado (g) |
| 5 Cz =P(Cz)PC(0) x 100 | Cz – cinzas (%) PC(Cz) – peso de cinzas (g) PC(0) – peso do carvão seco (g) |
| (6) CF(bs) = 100 – (TMV + TCz) | CF(bs) – teor de carbono fixo, base seca (%) MV – teor de materiais voláteis (%) Cz – teor de cinzas (%) |
| Energética |  |
| (7) PCS = 84,5104 x CF + 37,2601 x MV - 1,8642 x Cz | PCS – poder calorífico superior (kcal.kg-1) CF – carbono fixo (%) MV – materiais voláteis (%) Cz – cinzas (%) |
| Mecânica |  |
| 8 F = PC(i)- PC(r)PC(i) x 100 | F – friabilidade do carvão (%) PI(c) – peso inicial do carvão (g) PC(r) – peso do carvão remanescente (g) |

Fonte: Autores (2025).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1, apresenta os resultados da análise estatística,  referentes a densidade básica e a densidade a granel.

Tabela 1 – Resultados de análise estatística descritiva das propriedades físicas do carvão proveniente do Município de Abaitetuba-PA.

| Análise física | Média | Variância | Desvio padrão | C.V (%) | Erro padrão | EAa | EAr (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densidade básica (g.cm-3) | 0,415 | 0,003 | 0,054 | 13,0 | 0,017 | 0,039 | 9,3 |
| Densidade a granel (kg.mdc-1) | 131,3 | 186,715 | 12,519 | 9,3 | 5,598 | 15,541 | 15,3 |

Fonte: Autores (2025).

A média de densidade básica do carvão foi de 0,415 g.m-3, próximo aos valores médios encontrados por Silva et al., (2020), ao carbonizar resíduos madeireiros de espécies nativas da região amazônica, obteve valores variando de 0,56 g/cm³ e 0,46 g/cm³ e Costa Junior (2021) de 0,442 g/cm³ ao carbonizar madeira de Acacia mearnsii de Wild.

A média de densidade a granel de 131,3 kg/mdc foi inferior aos resultados encontrados por Silva et al. (2007), que analisou carvão produzido de espécies nativas da amazônica, obtendo médias de 178,51 a 231,14 kg/m³. Teleken et al. (2022) ao produzir carvão para uso siderúrgico a partir de resíduos da exploração florestal encontrou densidade a granel, variando de 265,33 a 266,73 kg.m-3.

Fortaleza et al. (2019), afirmam que a densidade básica da madeira e a densidade básica do carvão tem uma relação direta e crescente, demonstrando que a densidade do carvão fica condicionada a biomassa que lhe deu origem. Por outro lado, há evidência de que a baixa densidade a granel, está relacionada a importante formação de espaços vazios entre as peças do carvão, resultando em menor quantidade de massa de carvão no recipiente.

A Tabela 2, apresenta os resultados da análise estatística, relacionado aos teores médios de Umidade de 3,2%, Materiais Voláteis de 25,1%, Cinzas de 1,0 %  e Carbono Fixo de 73,90%.

Tabela 2 – Resultados de análise estatística descritiva dos teores de umidade, materiais voláteis, cinzas e carbono fixo.

| Análise química | Média (%) | Variância | Desvio padrão | C.V (%) | Erro padrão | EAa | EAr (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TU | 3,2 | 0,035 | 0,186 | 5,8 | 0,108 | 0,463 | 14,4 |
| TMV | 25,1 | 0,631 | 0,795 | 3,2 | 0,355 | 0,986 | 3,9 |
| TCz | 1,0 | 0,650 | 0,806 | 9,5 | 0,360 | 1,001 | 11,8 |
| TCF | 73,9 | 0,341 | 0,584 | 0,8 | 0,261 | 0,725 | 1,0 |

Fonte: Autores (2025).

O teor de umidade encontrado foi inferior aos resultados dos trabalhos desenvolvidos por Fortaleza et al. (2019) que encontraram umidade do carvão vegetal de 6,91% de espécie nativa da Amazônia Ceiba pentandra (L.) Gaertn e Numazawa et al. (2017) com 8,1%, com carvões produzidos a partir de resíduos de exploração florestal. Vale ressaltar que o teor de umidade do carvão está relacionado com a sua higroscopicidade e as condições climáticas que o carvão fica exposto.

O teor médio de materais voláteis foi próximo aos valores encontrados nos trabalhos desenvolvidos por Teleken et al (2022) com variação de 22,31 a 26,51% e Silva et al (2017) de 22,17 a 26,17% com carvão obtido a partir de resíduos da indústria medeireira. É fundamental que o carvão apresente menor quantidade de voláteis e elevado teor de carbono fixo que possibilita uma maior eficiência no processo combustão (Lins et al., 2020).

O valor médio de cinzas encontrado neste estudo, estão de acordo com o resultado obtido Fortaleza et al., (2019), ao avaliarem as propriedades do carvão vegetal de resíduos de essências florestais nativas da Amazônia, encontraram valores de 0,5 a 2,5% de teor de cinzas. É importante destacar, que quanto maior o teor de cinzas, menor é o potencial energético do carvão.

O teor de carbono fixo ficou dentro do limite dos resultados encontrados  pelos autores Teleken et al (2022) com 70,75% e 76,64% em carvões provenientes de resíduos florestais.

A Tabela 3, representa o resultado da análise estatística, direcionado a propriedade enérgica com média de 7.180,9  kcal.kg-1.

Tabela 3 – Resultados de análise estatística descritiva da característica energética do carvão.

| PCS (kcal.kg-1) | Média | Variância | Desvio padrão | C.V (%) | Erro padrão | EAa | EAr (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superior | 7.180,9 | 2436,021 | 49,356 | 0,7 | 22,073 | 61,274 | 0,9 |

Fonte: Autores (2024).

O resultado obtido foi próximo dos autores Soares et al. (2015) com carvão produzido de madeira de Eucalyptus, direcionado à indústria siderúrgica com 7.193 kcal.kg-1 e 7.478 kcal.kg-1. De acordo com Lopes et al. (2023), o elevado teor de umidade do carvão, leva à redução do poder calorifico, além de dificultar a ignição e Du et al. (2014) menciona que o poder calorífico tem relação direta com o teor de carbono fixo e inversamente ao  teor de materiais voláteis e de cinzas.

A Tabela 3, apresenta o resultado da análise estatística, com média 31,4% de friabilidade.

Tabela 4 - Resultados de análise estatística descritiva de friabilidade do carvão.

|  | Média (%) | VAR | DP | C.V (%) | EP | EEAa | EA (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Friabilidade | 31,4 | 14,244 | 3,774 | 12,0 | 1,688 | 4,685 | 14,9 |

Fonte: Autores (2025).

A média de friabilidade foi próximo ao valor encontrado por Silva et al. (2007), ao produzir carvão a partir de resíduos de espécie nativa da Amazônia como a Maçaranduba, encontrou friabilidade de 30 %.

Segundo a classificação de friabilidade instituída pelo Centre Technique Forestier Tropical - CTFT (1972), o carvão se apresenta muito friável, com baixa resistência mecânica quando submetido a esforços de choque e atrito, formando grande quantitade de partículas durante o manuseio e transporte.

4. CONCLUSÃO

A característica física referente a densidade básica do carvão, permite inferir que, para uso em que se exige grande quantidade de massa por unidade de volume, o carvão apresentou boa qualidade.  Já a densidade a granel, foi decorrente à formação excessiva de espaços vazios entre as peças de carvão, reduzindo a quantidade de massa por unidade de volume do recipiente.

A composição química do carvão apresentou caracaterísticas desejáveis, como o baixo teor de umidade e de cinzas, boa concentração de carbono fixo, variáveis essenciais para geração de energia por unidade de massa. O poder calorífico ficou dentro do padrão energético de carvões produzidos na região. O carvão apresenta alta friabilidade, conferindo-lhe baixa resistência a esforços de choque e atrito, formando grande quantidade de partículas, concluindo-se, dessa forma que, o produto necessita de cuidados durante a manipulação e o transporte.

REFERÊNCIA

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM). D1762–84. Standard Test Method for Chemical Analysis of Wood Charcoal. Philadelphia: ASTM International, 2013.

ASSOCIAÇÃOS BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). MB 1269: Madeira – Determinação da densidade básica. Rio de Janeiro, 2003.

COSTA JUNIOR, S.; SILVA. A. D.; BEHLING. A.; KOEHLER, S. H; SIMON. A. A.; COSTA, A. Propriedades energéticas da biomassa de Acacia mearnsii De Wild. em diferentes idades e locais de cultivo. Scientia Forestalis, v. 49, n. 131, 2021.

DU, S.; CHEN, W.; LUCAS, J. A. Pretreatment of biomass by torrefaction and carbonization for coal blend used in pulverized coal injection. Bioresource Technology, v. 161, p. 333–339, 2014.

FORTALEZA, A. P.; NASCIMENTO, J. J. P. F.; Ceretta, R. P. S.; Barros, D. S.; Silva, S. S. Biomassa de espécies florestais para produção de carvão vegetal. Ciência florestal, Santa Maria, v. 29, n. 3, p. 1436-1451, 2019.

LINS, T. R. S.; BRAZ, R. L.; SOUZA JUNIOR, C. G. C., CORREIA, H. T. V.; SILVA, T. C.; WALTER, L. S. Rendimento e caracterização do carvão vegetal de galhos de Mimosa caesalpiniifolia Benth. BIOFIX Scientific Journal v. 5 n. 1, p. 39-43, 2020.

LOPES, J. C. C.; OLIVEIRA, R. F.; SCHRÖDER, N. T. Produção de carvão a partir de resíduo orgânico: estudo de viabilidade. Brazilian Journal of Animal and Environmental Research, v. 3, p. 2029–2046, 2023.

NUMAZAWA, C. T. D.; NUMAZAWA, S.; PACCA, S.; M. JOHN, V. Logging residues and CO2 of Brazilian Amazon timber: two case studies of forest harvesting. Resources, Conservation & Recycling, v. 122, p. 280-285, 2017.

OLIVEIRA, R. S.; SILVA, L. F. F.; ANDRADE, F. W. C.; TRUGILHO, P. F.; PROTASIO, T. P.; GOULART, S. L. Qualidade do carvão vegetal comercializado no Sudeste Paraense para cocção de alimentos. Revista de Ciências Agrárias, v. 62, p. 1-9, 2019.

SILVA, L. F. F.; OLIVEIRA, M .L.; SOUZA, N. G. M.; SILVA, C. H.; BARROS, S. D. L. Propriedades químicas do carvão vegetal de resíduos da indústria moveleira. In: Anais do Fórum de Anatomistas de Madeira da Amazônia, Belém, PA, 2017. Campinas: Galoá, 2017.

SILVA, M. G. DA; NUMAZAWA, S.; ARAUJO, M. M.; NAGAISHI, T. Y. R.; GALVÃO, G. R. Carvão de resíduos de indústria madeireira de três espécies florestais exploradas no município de Paragominas, PA. Acta Amazonica, 37(1), 61–70. 2007.

SILVA, L. F. F.; CASTRO, A. R. S.; OLIVEIRA, R. S.; SILVA, S. S.; PAMPLONA, V. M. S.; BARROS, D. S.; NOBRE, J. R. C.; NUMAZAWA, S. Seleção de espécie, temperatura e tempo de carbonização na produção de carvão vegetal com resíduos madeireiros da Amazônia. Pesquisa Florestal Brasileira. 2020.

SOARES, V. C.; BIANCHI, M. L.; TRUGILHO, P. F.; JULIANA HÖFLER, J.; PEREIRA. A. J. Análise das propriedades da madeira e do carvão vegetal de híbridos de eucalipto em três idades. CERNE, v. 21 n. 2, p. 191-197, 2015.

TELEKEN, J. G.; OLIVEIRA, A. F.; PARISOTTO, E. I. B.; SILVA, L. F. F. Produção de carvão vegetal de uso siderúrgico a partir de resíduos da exploração florestal. Editora cientifica, p. 154-172, 2022.

Wang, K., Jiang, J., Liang, X., Wu, H., Xu, J., 2018. Direct conversion of cellulose to levulinic acid over multifunctional sulfonated humins in sulfolane-water solution. ACS Sustainable Chem. Eng, v. 6, p. 15092–15099, 2018.