CARACTERIZAÇÃO DE BIOCHAR DE CAROÇO DE AÇAÍ PRODUZIDOS SOB DIFERENTES TEMPERATURAS E MÉTODOS

Iago Pinheiro Diniz1; Amanda Karollyne Moraes da Silva2; Anísio José da Silva Junior3, João Rodrigo Coimbra Nobre4

1 Mestrando em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia – PPGTEC. Universidade do Estado do Pará. email: iagocupui08@gmail.com

2 Mestranda em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia – PPGTEC. Universidade do Estado do Pará.

3 Engenheiro Florestal. INOVI Tecnologia e Meio Ambiente.

4 Doutor em Ciência e Tecnologia da Madeira. Departamento de Ciências Florestais, Universidade do Estado do Pará.

RESUMO

O biochar apresenta potencial para uso agrícola, atuando como condicionador de solo e contribuindo para a captura de carbono desde sua produção até a aplicação no campo. No estado do Pará, mais de 1 milhão de toneladas de biomassa residual de açaí são geradas anualmente, ainda com baixa destinação tecnológica. Diante disso, este estudo teve como objetivo produzir e caracterizar o biochar obtido a partir do caroço de açaí ( Euterpe oleracea Mart.) em laboratório, avaliando o efeito da temperatura de pirólise e comparando-o com um biochar produzido em sistema comercial de forno fornalha. A hipótese do estudo considerou a necessidade de alternativas de menor custo operacional, embora ainda haja incertezas quanto à qualidade do biochar produzido comercialmente em comparação ao material gerado em condições controladas. Foram produzidos biochars nas temperaturas de 400, 500 e 600 °C, além do material comercial, e avaliados quanto aos teores de materiais voláteis (TMV), cinzas (TCZ) e carbono fixo (TCF). Os dados foram analisados estatisticamente pelos testes de Kruskal–Wallis e Dunn (p < 0,05). O aumento da temperatura reduziu o TMV de 36,21% para 11,81%, elevou o TCF de 60,96% para 83,86% e aumentou o TCZ de 2,84% para 4,33%. O biochar do forno fornalha apresentou valores intermediários (TMV: 19,24%; TCF: 76,20%; TCZ: 4,56%), próximos aos obtidos a 600 °C, indicando que o método comercial promoveu carbonização eficiente. Os resultados demonstram que o caroço de açaí é uma biomassa adequada para produção de biochar e que o forno fornalha se apresenta como alternativa viável para obtenção de materiais com propriedades químicas compatíveis às produzidas em laboratório.

Palavras-chave:  Pirólise. Biomassa residual. Sustentabilidade amazônica

Área de Interesse do Simpósio: Ciências Agrárias

1. INTRODUÇÃO

O crescente interesse por tecnologias sustentáveis de reaproveitamento de resíduos agroindustriais tem impulsionado a pesquisa sobre o uso da biomassa como fonte de materiais de alto valor agregado (Lévesque et al., 2020). Entre as alternativas mais promissoras destaca-se a produção de biochar, um material carbonáceo obtido pela pirólise de resíduos orgânicos sob condições controladas e baixa disponibilidade de oxigênio. O biochar apresenta propriedades físico-químicas que o tornam útil em diversas aplicações, como melhoria da qualidade do solo, tratamento de efluentes e armazenamento de energia (Liang et al., 2021).

Dentre os fatores que influenciam a qualidade e as propriedades do biochar, destacam-se a matéria-prima utilizada, a temperatura de carbonização e o tipo de equipamento empregado no processo (Tomczyk, Sokołowska e Boguta, 2020). A composição química e estrutural da biomassa exerce influência direta sobre o rendimento e o teor de minerais do produto final, enquanto a temperatura de pirólise afeta parâmetros como carbono fixo, matéria volátil e cinzas, que determinam a estabilidade e a eficiência do material (Huang et al., 2021). De modo geral, temperaturas mais elevadas tendem a aumentar o teor de carbono fixo e reduzir o conteúdo de voláteis, enquanto a formação de cinzas depende tanto da composição mineral da biomassa quanto das condições de queima (Lu et al., 2013)

O tipo de reator ou forno também desempenha papel importante, uma vez que influencia o controle térmico, o tempo de residência e a uniformidade da carbonização (Oliveira, 2012). Idealmente, a produção de biochar deve ocorrer em reatores contínuos, que permitem um maior controle das variáveis de processo e uma melhor eficiência energética (Venkatesh et al., 2013). Contudo, como destaca Oliveira (2012), a adoção de equipamentos mais avançados ainda é limitada pela viabilidade econômica e operacional, especialmente para produtores rurais, devido aos elevados custos de aquisição e manutenção.

Nesse cenário, torna-se relevante o desenvolvimento de tecnologias acessíveis que aliem eficiência produtiva e redução de emissões (Oliveira, 2012). O autor ainda evidencia que o sistema forno-fornalha pode alcançar rendimento gravimétrico aproximado de 33% (Vale et al., 2011)., ressaltando que essa tecnologia foi originalmente desenvolvida para a produção de carvão vegetal destinado ao uso siderúrgico (Oliveira, 2012).

Portanto, este trabalho tem como objetivo comparar as características químicas de biochars produzidos a partir do caroço de açaí em laboratório e de um biochar obtido em um sistema comercial de produção adaptado que utiliza forno fornalha.

1.1 SUBTÍTULO Avaliação química e comparação da eficiência de carbonização em escala laboratorial e comercial.

1.1.1 Intertítulo Qualidade do biochar de diferentes métodos de pirólise

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Coleta e caracterização dos resíduos de açaí

Para a produção do biochar (BC), foi utilizada biomassa proveniente da cadeia produtiva local do açaí. Os resíduos foram coletados em pontos de beneficiamento no município de Castanhal. Após a coleta, os caroços foram lavados em água corrente para remoção de impurezas e, em seguida, secos em estufa de ventilação forçada a 103 ± 2 °C por 24 horas.

Figura 1 – Etapas de preparo da biomassa de caroço de açaí para produção de biochar

Fonte: Autores, 2025

Legenda:a) Caroços de açaí descartados em ponto de beneficiamento; b) Caroços lavados; c) Pesagem da biomassa úmida; d) Biomassa disposta em estufa para secagem.

Fonte: Autores (2025).

2.2 Produção dos Biochar’s

A produção dos BC’s Biochar’s (BC’s) seguiu a metodologia proposta por Dias et al. (2019) e Melo et al. (2022). Após a secagem, a biomassa foi pesada e inserida em um reator cilindro. A pirólise foi realizada em um forno elétrico tipo mufla, com taxa de aquecimento de 12 °C.min⁻¹, até atingir as temperaturas finais de 400, 500 e 600 °C, com tempo de residência de 30 minutos. O resfriamento ocorreu de forma natural e gradativa até atingir a temperatura ambiente. Posteriormente, o BC foi triturado e peneirado em peneira de 40 msh e 60 msh.

Já o bichar comercial produzido em sistema forno Fornalha foi disponibilizado pelo Parque EKOBÉ e empresa INOVI Ambiente e Tecnologia, para realização de análises e comparação.

2.3 Análise química imediata

A análise imediata dos biochar foi realizada conforme a norma ASTM D1762-84 (2021), que estabelece os procedimentos para determinação dos teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo. As amostras foram previamente trituradas e peneiradas, sendo utilizado para as análises o material retido na peneira de 60 mesh.

O teor de materiais voláteis (TMV) foi determinado em mufla a 900 °C, seguindo o procedimento descrito na norma. O cálculo foi obtido pela relação entre a massa inicial e a massa após volatilização, conforme a Equação 1.

O teor de cinzas (TCZ) foi determinado utilizando alíquotas independentes de biochar, que foram calcinadas em mufla a 700 °C por 4 h. Após o resfriamento em dessecador, as massas remanescentes foram registradas e utilizadas no cálculo do teor de cinzas. O teor de carbono fixo (TCF) foi obtido por diferença, conforme a relação tradicional da análise imediata (Equação 2):

Imagens ilustrativas das etapas da análise imediata são apresentadas na Figura 2.

Figura 2 – Etapas da análise imediata para determinação de cinzas e materiais voláteis do biochar

Fonte: Autores, 2025.

Legenda: a) Calcinação dos cadinhos a 700 °C; b) Pesagem de 1 g de biochar; c) Determinação do teor de materiais voláteis em mufla a 900 °C; d) Cadinho contendo cinzas após 4 h de calcinação.

Fonte: Autores (2025).

2.4 Análise Estatística

Para verificar a existência de diferenças significativas entre as amostras de biochar, foram aplicados procedimentos estatísticos envolvendo testes paramétricos e não paramétricos. Inicialmente, foi avaliada a distribuição dos dados por meio de testes de normalidade e de homoscedasticidade de variâncias, assegurando a escolha apropriada do método inferencial.

Quando as pressuposições de normalidade e homoscedasticidade foram atendidas, empregou-se a análise de variância (ANOVA) para comparar as médias entre os tratamentos. Nos casos em que os dados não atenderam às premissas paramétricas, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis como alternativa não paramétrica. Essa estratégia segue as recomendações clássicas para comparação de grupos em experimentos agronômicos e ambientais, especialmente quando as distribuições podem variar entre materiais orgânicos submetidos à pirólise (Steel; Torrie; Dickey, 2006).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, são apresentados os resultados obtidos nas análises químicas dos biochars produzidos a partir do caroço de açaí. Para facilitar a visualização e a comparação entre os diferentes tratamentos, os dados foram organizados em tabelas que reúnem os valores referentes aos teores de materiais voláteis, cinzas e carbono fixo.

Essas informações permitem avaliar de forma objetiva o efeito das temperaturas de pirólise e do método comercial de produção sobre as propriedades finais do biochar. Assim, as tabelas apresentadas nas subseções seguintes servem de base para a discussão dos resultados e para a interpretação das tendências observadas entre os tratamentos.

3.1 Teor de materiais Voláteis

O teor de materiais voláteis é um dos principais indicadores da intensidade da carbonização e da estabilidade térmica do biochar. Assim, para avaliar a influência das diferentes temperaturas de pirólise e do método comercial sobre esse parâmetro, os valores obtidos para cada tratamento foram organizados na Tabela 1, permitindo uma comparação direta entre os biochars produzidos em condições laboratoriais controladas e aqueles obtidos em forno fornalha.

## Tabela 1 – Teor de materiais voláteis (TMV) dos biochars produzidos em diferentes temperaturas e método comercial

| Tratamento | Temperatura / Tipo de Forno | TMV (%) |
| --- | --- | --- |
| BC400 | 400 °C | 36,21 ± 0,28 a |
| BC500 | 500 °C | 27,47 ± 0,38 b |
| BCFF | Forno fornalha | 19,24 ± 0,32 c |
| BC600 | 600 °C | 11,81 ± 0,54 d |

Fonte: Autores (2025).

A Tabela 1 apresenta os valores de TMV dos biochars produzidos a partir do caroço de açaí nas diferentes temperaturas de pirólise (400, 500 e 600 °C) e no sistema comercial. Observa-se uma redução progressiva e significativa do TMV com o aumento da temperatura (p < 0,0001), passando de 36,21% a 400 °C para 27,47% a 500 °C e atingindo 11,81% a 600 °C. Esse comportamento evidencia o avanço do processo de carbonização, reduzindo a fração de compostos voláteis e conferindo maior estabilidade térmica ao material. O teste de Dunn confirmou diferença estatística entre todos os tratamentos (p < 0,01), reforçando que a temperatura exerce influência direta e consistente na volatilização da matéria orgânica.

Assim, o biochar produzido a 400 °C apresentou a maior quantidade de compostos voláteis, típica de materiais parcialmente carbonizados, enquanto a 500 °C ocorreu redução acentuada dessa fração, indicando o início da aromatização e condensação das estruturas carbonáceas. A 600 °C, o menor teor de voláteis refletiu um material estruturalmente mais estável. O biochar do forno fornalha apresentou valor intermediário (19,24%), demonstrando boa eficiência de carbonização mesmo sem controle preciso de temperatura e desempenho próximo ao material obtido a 600 °C.

Resultados semelhantes foram relatados por Venkatesh et al. (2022) para biochars de Cajanus cajan (L.) Millsp., que apresentaram TMV variando entre 26,0% e 11,8% nas temperaturas de 350–500 °C, confirmando que a elevação térmica reduz a fração volátil e aumenta a estabilidade estrutural. No presente estudo, o biochar produzido a 600 °C (11,81%) apresentou valor praticamente idêntico ao menor registrado por esses autores, evidenciando comportamento térmico semelhante entre as biomassas. O biochar produzido no forno fornalha (19,24%), embora obtido sem rigor de controle térmico, superou os valores observados para temperaturas mais baixas e aproximou-se dos materiais altamente carbonizados descritos por Venkatesh et al. (2022), demonstrando elevada eficiência de conversão e reforçando o potencial desse método como alternativa prática e acessível para produção de biochar.

3.2 Teor de Cinzas

O teor de cinzas é um indicador da fração mineral remanescente após a carbonização, variando conforme a composição da biomassa e a intensidade térmica aplicada. A Tabela 2 apresenta os valores obtidos para os biochars produzidos em diferentes temperaturas e para o material gerado no forno fornalha, permitindo visualizar a tendência de aumento da concentração mineral com a elevação da temperatura.

Tabela 2 – Teor de cinzas (%) dos biochars produzidos em diferentes temperaturas e método comercial

| Tratamento | Temperatura / Forno | Teor de cinzas (%) |
| --- | --- | --- |
| BC400 | 400 °C | 2,84 ± 0,32 b |
| BC500 | 500 °C | 4,00 ± 0,56 ab |
| BC600 | 600 °C | 4,33 ± 0,40 a |
| BCFF | Forno fornalha | 4,56 ± 0,16 a |

Fonte: Autores (2025).

A análise de Kruskal–Wallis (p = 0,0069) confirmou diferenças significativas entre os tratamentos, e o teste de Dunn indicou que o BC400 apresentou o menor teor de cinzas, diferindo estatisticamente dos tratamentos BC600 e BCFF. Já o BC500 ocupou posição intermediária, sendo estatisticamente semelhante aos demais. Esses resultados demonstram que o aumento da temperatura intensifica a concentração de minerais devido à eliminação de frações voláteis, enquanto o biochar produzido no forno fornalha apresentou desempenho equivalente ao obtido a 600 °C, mesmo sem controle rígido de temperatura.

Tu et al. (2022), ao avaliarem biochars produzidos a partir de palha de arroz, palha de milho, casca de Camellia oleifera e resíduos de jardim, observaram teores de cinzas variando entre 9,49% e 32,71%, valores substancialmente superiores ao encontrado neste estudo para o caroço de açaí. Em comparação, os resultados obtidos aqui (2,84% a 4,56%) indicam que o caroço de açaí apresenta um teor mineral consideravelmente menor, característica associada à sua natureza lignocelulósica e à baixa concentração de matéria inorgânica. Assim, mesmo sob condições empíricas de carbonização, o biochar do forno fornalha apresentou comportamento semelhante ao biochar produzido a 600 °C, reforçando o potencial desse sistema como alternativa eficiente e economicamente viável para a produção de biochar de alta qualidade.

3.3 Teor de Carbono Fixo

O teor de carbono fixo representa a fração mais estável do biochar, associada à intensidade do processo de carbonização. Os valores obtidos para cada tratamento estão presentes na Tabela 3, permitindo comparar o efeito das diferentes temperaturas de pirólise e do material produzido em forno fornalha.

Tabela 3 – Teor de carbono fixo (%) dos biochars produzidos em diferentes temperaturas e método comercial

| Tratamento | Temperatura / Forno | TCF (%) |
| --- | --- | --- |
| BC400 | 400 °C | 60,96 ± 0,16 c |
| BC500 | 500 °C | 68,52 ± 0,34 b |
| BC600 | 600 °C | 83,86 ± 0,82 a |
| BCFF | Forno fornalha | 76,20 ± 0,44 a |

Fonte: Autores (2025).

Os dados mostram aumento consistente do teor de carbono fixo com o incremento da temperatura de pirólise, indicando maior conversão da biomassa em estruturas carbonosas condensadas. Esse comportamento é esperado, pois a elevação térmica acelera a degradação dos compostos voláteis e favorece a formação de anéis aromáticos mais estáveis na matriz carbonácea. Como resultado, o biochar produzido a 600 °C apresentou o maior TCF (83,86%), seguido pelo material comercial (76,20%), que exibiu desempenho próximo aos valores obtidos em condições laboratoriais controladas.

Ao comparar esses resultados com Tu et al. (2022), observa-se que os valores encontrados para o caroço de açaí são superiores aos reportados para palha de arroz (62,31%), palha de milho (72,45%) e casca de Camellia oleifera, e semelhantes aos de resíduos de jardim (78,11%). Essa diferença está associada à composição lignocelulósica do caroço de açaí, caracterizado por baixos teores de cinzas e maior proporção de lignina, o que favorece a formação de estruturas altamente carbonizadas.

O desempenho do biochar produzido em forno fornalha embora obtido sem controle preciso de temperatura foi equivalente ao do biochar produzido a 600 °C, indicando que o material comercial apresenta qualidade compatível com a obtida em laboratório, sendo adequado para fins comparativos quanto às suas propriedades químicas.

4. CONCLUSÃO

A pirólise do caroço de açaí promoveu alterações consistentes nas propriedades químicas do biochar, caracterizadas pela redução do teor de materiais voláteis, incremento do teor de carbono fixo e discreto aumento do teor de cinzas à medida que a temperatura foi elevada de 400 para 600 °C. Esses resultados confirmam a relação direta entre intensidade térmica e grau de carbonização, indicando formação progressiva de estruturas aromáticas estáveis.

O biochar produzido no sistema forno fornalha apresentou valores intermediários para TMV, TCZ e TCF, situando-se próximo ao material obtido a 600 °C em condições controladas, o que demonstra que o método comercial foi capaz de gerar biochar com características químicas comparáveis às obtidas em laboratório. Assim, do ponto de vista químico, o material comercial apresenta qualidade compatível para fins comparativos e aplicações que demandem biochars com maior estabilidade térmica.

Conclui-se que o caroço de açaí constitui uma biomassa adequada para produção de biochar em diferentes condições operacionais, apresentando parâmetros favoráveis de carbonização tanto em sistema controlado quanto no processo comercial analisado. Recomenda-se a continuidade do estudo com avaliações complementares, incluindo caracterização física, estrutural, aplicação agronômica e análises de desempenho em solo, a fim de ampliar o entendimento sobre o potencial de uso desse biochar.

REFERÊNCIAS

HUANG, H.; REDDY, N. G.; HUANG, X.; CHEN, P.; WANG, P.; ZHANG, Y.; HUANG, Y.; LIN, P.; GARG, A. Efeitos da temperatura de pirólise, tipo de matéria-prima e compactação na retenção de água de solo alterado com biochar. Sustainability, v. 11, p. 7419, 2021.

KEILUWEIT, M.; NICO, P. S.; JOHNSON, M. G.; KLEBER, M. Dynamic molecular structure of plant biomass-derived black carbon (biochar). Environmental Science & Technology, v. 44, n. 4, p. 1247–1253, 2010.

LÉVESQUE, V.; OELBERMANN, M.; ZIADI, N. Biochar em solos temperados: oportunidades e desafios. Canadian Journal of Soil Science, v. 102, p. 1–26, 2020.

LIANG, J.; LI, Y.; SI, B.; WANG, Y.; CHEN, X.; WANG, X.; CHEN, H.; WANG, H.; ZHANG, F.; BAI, Y. Otimizando a aplicação de biochar para melhorar as propriedades físicas e hidráulicas do solo em solos salino-alcalinos. Geoderma, v. 771, p. 144802, 2021.

LU, X.; PELLECHIA, P. J.; FLORA, J. R. V.; BERGE, N. D. Influence of reaction time and temperature on product formation and characteristics associated with the hydrothermal carbonization of cellulose. Bioresource Technology, v. 138, p. 180–190, 2013.

OLIVEIRA, C. D. S. Sistema forno-fornalha para produção de carvão vegetal. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2012.

PURAKAYASTHA, T. J.; KUMARI, S.; PATHAK, H. Characterisation, stability, and microbial effects of four biochars produced from crop residues. Geoderma, v. 239, p. 293–303, 2015.

SUN, Y.; LIU, Z.; ZHANG, X.; XU, J.; WANG, X.; PAN, F.; ... Effects of feedstock type, production method, and pyrolysis temperature on biochar and hydrochar properties. Chemical Engineering Journal, v. 240, p. 574–578, 2014.

TOMCZYK, A.; SOKOŁOWSKA, Z.; BOGUTA, P. Propriedades físico-químicas do biochar: efeitos da temperatura de pirólise e do tipo de matéria-prima. Reviews in Environmental Science and Biotechnology, v. 19, p. 191–215, 2020.

TU, P.; WANG, L.; WU, C.; YANG, X.; ZHOU, Y.; ZHENG, Y. Influence of pyrolysis temperature on the physicochemical properties of biochars obtained from herbaceous and woody plants. Bioresources and Bioprocessing, v. 9, n. 1, p. 131, 2022.

VENKATESH, G.; GOPINATH, K. A.; REDDY, K. S.; REDDY, B. S.; PRABHAKAR, M.; SRINIVASARAO, C.; ... SINGH, V. K. Characterization of biochar derived from crop residues for soil amendment, carbon sequestration and energy use. Sustainability, v. 14, n. 4, p. 2295, 2022.

VENKATESH, G. et al. Biochar production technology for conversion of cotton stalk bioresidue into biochar and its characterization for soil amendment qualities. Indian Journal of Dryland Agricultural Research and Development, v. 28, n. 1, p. 48–57, 2013.

VALE, A. T. et al. Rendimento e características do carvão vegetal produzido em diferentes condições de carbonização. Ciência Florestal, v. 21, n. 4, p. 789–796, 2011.

ZHANG, Q.; SONG, Y.; WU, Z.; YAN, X.; GUNINA, A.; KUZYAKOV, Y.; XIONG, Z. Effects of six-year biochar amendment on soil aggregation, crop growth, and nitrogen and phosphorus use efficiencies in a rice-wheat rotation. Journal of Cleaner Production, v. 242, p. 118435, 2020.