Área temática: Engenharias

Avaliação da influência de agentes complexantes sobre as características morfológicas superficiais, microestruturais e de microdureza de revestimentos funcionais de cromo duro

David Matheus de Oliveira Rolim, Gecílio Pereira da Silva, Luiz Ferreira da Silva Filho, Valdessandro Farias Dantas, Isabela Cristina Gomes da Silva

A eletrodeposição é o processo em que se reveste peças com material metálico através do uso da eletrólise. Entre outras finalidades, esse processo objetiva proteger a peça de problemas causados pela corrosão. Dentre os metais usados como revestimento, destacam-se o zinco, o níquel, o estanho e o cromo. O cromo duro é um revestimento funcional aplicado em componentes de aço de motores de combustão interna, cilindros hidráulicos e outros para conferir à peça elevada dureza, resistência ao desgaste e corrosão. O trabalho objetivou a obtenção de revestimentos de cromo duro por eletrodeposição a partir de eletrólitos não convencionais a base de óxido de cromo, cromatos e dicromatos de sódio e ácido sulfúrico, modificados pela inclusão de agentes complexantes (Citrato, Oxalato e Acetato). Adicionalmente, foram avaliadas a influência da adição dos complexantes sobre sobre o aspecto visual, morfologia superficial, e resistência à corrosão uilizando revestimentos de cromo duro convencional como parâmetro de referência. Os depósitos foram obtidos sobre uma placa de aço 1020 de forma circular com área geométrica de 2,0cm 2. Como contra eletrodo, foi utilizada uma chapa de platina com área geométrica de 2,0cm 2. Previamente à eletrodeposição, os substratos foram polidos com papel de carbeto de silício (granulação decrescente de 600 a 1200 mesh), submetidos a desengraxe por imersão em solução de NaOH 10% (m/v) e ativados por imersão em solução de HCl 10% (v/v). Entre cada etapa, os mesmos foram lavados com água destilada. Visualmente, os revestimentos apresentaram uma cobertura uniforme e semibrilhante, boa aderência e estabilidade, e não exibiram falhas ou descontinuidades, recobrindo toda a superfície do eletrodo de trabalho. As análises de resistência à corrosão por polarização linear potenciodinâmica (PLP) e Espectroscopia de Impedância eletroquímica (EIE) mostraram que os revestimentos exibem como mecanismos de proteção à corrosão a formação de filmes de passivação de elevada resistência à polarização. Análises comparativas de dados termodinâmicos em relação ao cromo duro convencional demonstraram que os revestimentos não convencionais apresentam características superiores em relação aos convencionais nos meios corrosivos estudados.

Palavras-chave: Eletroquímica, Cromo Duro, Agentes Complexantes.

Agência financiadora: Bolsista IC PICI - UFERSA.