Catalisadores à base de biomassa e materiais esfoliados para aplicação em síntese orgânica

Vitória D. Alexandrino (PG)1*, Jaqueline S. Soares (PQ)2,  Leandro V. A. Gurgel1 (PQ), Mariana C. Prado (PQ)2, Liliane C. Soares (PQ)1

1Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), Departamento de Química.

2 Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), Departamento de Física.

*vitoria.alexandrino1@aluno.ufop.edu.br

A busca por rotas sintéticas mais sustentáveis tem impulsionado o desenvolvimento de catalisadores ambientalmente amigáveis. Neste contexto, catalisadores obtidos a partir de biomassa renovável e materiais bidimensionais esfoliados têm se destacado como alternativas promissoras na síntese orgânica. Catalisadores à base de biomassa, como bagaço de cana de açúcar, oferecem uma solução versátil e baixo custo. Por outro lado, materiais esfoliados como óxidos metálicos em 2D, grafeno e dicalcogenetos de metais de transição (como MoS₂) apresentam propriedades eletrônicas, estruturais e catalíticas únicas, podendo favorecer reações de síntese orgânica, como a síntese de isoflavonas. Este trabalho aborda a preparação, caracterização e aplicação de catalisadores funcionalizados com materiais esfoliados, visando uma  boa eficiência catalítica.

_________________________________________________________________________________________________________________

Palavras-chave: Catalisadores sustentáveis, biomassa, síntese orgânica, materiais esfoliados.

________________________________________________________________________________________________________________

Introdução

A forte necessidade de preservação do meio ambiente está desafiando os químicos a buscarem processos sintéticos de altíssimo rendimento, seletivos, econômicos em termos de consumo de energia e ambientalmente sustentáveis, e a catálise é um meio para isso. Considerando que a maioria das reações químicas industriais envolve pelo menos uma etapa catalítica, o uso de catalisadores heterogêneos obtidos a partir de fontes renováveis, como a biomassa, ganharam grande destaque (1). Esses catalisadores, aliados com às propriedades únicas dos materiais esfoliados, representa uma abordagem inovadora e eficiente para a síntese orgânica Nanomateriais bidimensionais, como MoS2, têm o potencial de ter um excelente desempenho catalítico (2). Esse trabalho visa explorar a preparação, caracterização e aplicação desses catalisadores em uma reação de síntese de isoflavonas (3).

Experimental

Esfoliação do material

Foram adicionados, em um vial, 84 mg de MoS2 e 14 mL do solvente 1-metil-2-pirrolidona (NMP). O vial foi deixado em banho de ultrassom por 12 h. Após esse tempo, a solução esfoliada foi pipetada para um tubo de 15 mL e centrifugada por mais 1 h e o sobrenadante foi retirado.

Incorporação de MoS2 na CEDA

100 mg de CEDA, celulose modificada com etilenodiamina (4), foram colocadas em um béquer sob um agitador magnético juntamente com a solução esfoliada de MoS2 por 3 h. Após esse tempo, o catalisador funcionalizado foi separado por filtração em papel de filtro faixa preta e secado em estufa à 40°C, obtendo-se o material denominado CEDA-MoS2.

Aplicação em síntese orgânica

Exatamente cerca de100 mg de CEDA-MoS2 foram adicionadas em um balão reacional de 10 mL juntamente com 1,02 mL de benzaldeído e 1,20 mL de hidroxiacetofenona. O sistema foi mantido em aquecimento (79-85ºC) por 26 h para obtenção da 7-fenilisoflavona. A reação foi acompanhada por TLC e revelação por UV-Vis.

Extração e purificação

Após o término da reação, o catalisador foi separado por filtração em um papel de filtro faixa preta, lavado com 10 mL de acetona e secado em estufa à 40°C. A acetona foi evaporada em rotavapor e 10 mL de etanol foram adicionados na tentativa de precipitar o produto. O etanol foi evaporado em rotavapor e foi realizada uma extração líquido-líquido utilizando diclorometano (20 mL) e salmoura (20 mL).

Preparação para análises

O produto foi solubilizado em CDCl3 para caracterização por RMN de 13C e 1H. A solução esfoliada de MoS2 foi depositada em um susbtrato de silício e analisada por AFM e por Espectroscopia Raman. A CEDA e a CEDA-MoS2 pré e pós aplicação na reação de síntese orgânica também foram analisadas por Espectroscopia Raman. Foi realizada uma varredura no UV-Vis do meio reacional e da solução esfoliada a fim de se avaliar se o MoS2 foi lixiviado para o meio reacional.

Resultados e Discussão

Na Figura 1(a) é mostrada a imagem de AFM da solução esfoliada de MoS2 depositada em substrato de silício. Foi possível observar flocos esfoliados de pequenas dimensões, típicos da metodologia empregada.

Figura 1. (a) Imagem de AFM da solução esfoliada de MoS2; (b) Espectro Raman da CEDA pura e da CEDA-MoS2.

A análise da Espectroscopia Raman confirmou a presença de MoS2 na CEDA-MoS2 (Figura 1(b)). O MoS2 apresenta dois picos característicos localizados no espectro em torno de 386 cm−1 e 409 cm−1 (5). A CEDA-MoS2 pós reação de síntese não apresentou picos de MoS2, mas é necessário análisar outros pontos para se confirmar a ocorrência de lixiviação de MoS2 para o meio reacional.

A análise no UV-Vis da solução esfoliada de MoS2 evidenciou a presença dos dois picos característicos dos excítons localizados em 610,6 nm e 671,0 nm, ou seja, a esfoliação do material foi realizada com êxito (6). O espectro do meio reacional não apresentou qualquer pico de MoS2. Esse resultado sugere que não houve lixiviação do MoS2 para o meio reacional em quantidade suficiente para ser detectada por UV-Vis. Posteriormente, a técnica de FAAS ou ICP-OES será utilizada para avaliação quantitativa da presença de Mo no  meio reacional.

| (a) | (b) |
| --- | --- |

Até o presente momento os resultados da análise de RMN ainda não foram obtidos.

Conclusões

A partir da esfoliação de MoS2 com NMP e a tentativa de incorporação desse material em um catalisador à base de biomassa, foi obtido um catalisador funcionalizado com nanoflocos de MoS2, que pode ser utilizado para reações de síntese orgânica. A eficiência desse catalisador ainda está sendo estudada e experimentos serão realizados para quantificar o MoS2 que se incorporou na superfície da CEDA.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES, COFECUB, INCT Nanomateriais de Carbono, Rede 2D FAPEMIG pelo apoio financeiro, e à Universidade Federal de Ouro Preto e o grupo de pesquisa GFQO pela infraestrutura disponibilizada para a realização deste trabalho.

Referências

1.	Goncalves FJ, Kamal F, Gaucher A, Gil R, Bourdreux F, Martineau-Corcos C, et al. Synthesis, characterisation and application of pyridine-modified chitosan derivatives for the first non-racemic Cu-catalysed Henry reaction. Carbohydr Polym. 1o de fevereiro de 2018;181:1206–12.

2.	Morant-Giner M, Gentile G, Prato M, Filippini G. Molybdenum Disulfide-Based Catalysts in Organic Synthesis: State of the Art, Open Issues, and Future Perspectives. Small. 27 de dezembro de 2024;20(52).

3.	Chen PY, Wang TP, Chiang MY, Huang KS, Tzeng CC, Chen YL, et al. Environmentally benign syntheses of flavanones. Tetrahedron. 2011;67(23).

4.	Pereira AR, Soares LC, Teodoro FS, Elias MMC, Ferreira GMD, Savedra RML, et al. Aminated cellulose as a versatile adsorbent for batch removal of As(V) and Cu(II) from mono- and multicomponent aqueous solutions. J Colloid Interface Sci. 15 de setembro de 2020;576:158–75.

5.	Plechinger G, Heydrich S, Eroms J, Weiss D, Schüller, Korn T. Raman spectroscopy of the interlayer shear mode in few-layer MoS2 flakes. 24 de maio de 2012; Disponível em: http://arxiv.org/abs/1205.1916

6.	Backes C, Smith RJ, McEvoy N, Berner NC, McCloskey D, Nerl HC, et al. Edge and confinement effects allow in situ measurement of size and thickness of liquid-exfoliated nanosheets. Nat Commun. 7 de agosto de 2014;5.

Figura 2. Espectros de UV-Vis do (a) meio reacional e (b) da solução esfoliada de MoS2 respectivamente.