ANÁLISE DOS ELEMENTOS ANATÔMICOS PARA QUALIDADE DO PAPEL DE TRÊS ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS DO SUL DA BAHIA

Calline Chaves de Jesus1*, Murilo Pereira da Silva1, Beatriz Alves Lins1,Mara Lúcia Agostini Valle 1, Ricardo Gabriel de Almeida Mesquita1, Douglas Edson Carvalho¹

Centro de Formação em Ciências Agroflorestais, Universidade Federal do Sul da Bahia1

*callinejesus@hotmail.com

______________________________________________________________________________________

RESUMO

Este estudo analisou os elementos anatômicos de três espécies florestais nativas do Sul da Bahia, Calophyllum brasiliense, Moquilea salzmannii e Symphonia globulifera, para avaliar seu potencial na produção de papel. As espécies foram coletadas na região de Una-Olivença, Bahia, e analisadas quanto ao comprimento, largura, diâmetro do lume e espessura da parede das fibras, além do comprimento e diâmetro dos vasos. As espécies apresentaram fibras curtas com comprimento inferior a 900 µm, limitando sua aplicação em papéis de alta qualidade. S. globulifera teve o maior comprimento de fibras, enquanto M. salzmannii mostrou a maior espessura de parede, indicando maior rigidez, o que pode reduzir a flexibilidade e a formação de ligações entre as fibras. C. brasiliense apresentou o maior coeficiente de flexibilidade, sugerindo fibras mais flexíveis, enquanto M. salzmannii teve o maior Índice de Runkel, indicando fibras mais rígidas. O diâmetro dos vasos variou, com Moquilea salzmannii apresentando o maior valor, influenciando a permeabilidade da madeira. Conclui-se que essas espécies são mais adequadas para papéis de menor resistência, como embalagens ou papéis sanitários, sendo necessárias fibras mais longas e flexíveis para papéis de alta qualidade.

Palavras-chave: Anatomia da madeira; Papel e celulose; Mata atlântica.

INTRODUÇÃO

A diversidade de espécies arbóreas nativas do Brasil, presente em biomas como Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, representa um recurso de alto valor ecológico e econômico. A anatomia da madeira, especialmente a organização das fibras e vasos, é um importante indicador das propriedades tecnológicas e mecânicas (CARLQUIST, 2001). No setor papeleiro, características como comprimento, espessura da parede celular e diâmetro do lume influenciam diretamente na resistência, opacidade e absorção do papel (FOELKEL, 2007). Espécies exóticas como Eucalyptus spp. são amplamente utilizadas, mas há interesse crescente por madeiras nativas tropicais com fibras curtas e flexíveis, como Schizolobium parahyba e Cecropia hololeuca, ideais para papéis finos e tissue (PUPO, 2015).

Entretanto, ainda há lacunas no conhecimento sobre espécies nativas, sobretudo da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Pesquisas recentes apontam o potencial de espécies como Mimosa schomburgkii para construção civil (COSTA et al., 2017) e Liquidambar styraciflua para produção de celulose (VIVIAN et al., 2023). Apesar disso, a falta de normatizações, mão de obra qualificada e investimentos limita o aproveitamento sustentável dessas madeiras (CURY; TOMAZELLO FILHO, 2011). A relação entre anatomia das fibras e rendimento na produção de celulose ainda é pouco explorada (NISGOSKI et al., 2012).

Neste contexto, este estudo analisa elementos anatômicos da madeira (fibras e vasos) de três espécies nativas do Sul da Bahia — Calophyllum brasiliense, Symphonia globulifera e Moquilea salzmannii com o objetivo de avaliar seu potencial na produção de papel.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido com espécies coletadas na região de Una-Olivença, Bahia, Brasil, incluindo espécies caídas e restos de utilização pela comunidade local. As espécies foram registradas no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (Sisgen) sob o número ABE3C53. Três espécies foram analisadas: Calophyllum brasiliense, Moquilea salzmannii, e Symphonia globulifera.

Para a análise das fibras, foi utilizado o método nitro-acético, que envolveu a maceração de fragmentos de madeira em uma solução de ácido nítrico e ácido acético glacial, seguida de lavagem e coloração com safranina. As fibras foram então medidas quanto ao comprimento, largura, diâmetro do lume e espessura da parede, utilizando um microscópio e software de medição celular.

A qualidade do papel foi avaliada através de índices como o coeficiente de flexibilidade, fração de parede, índice de Runkel, coeficiente de rigidez e fator de forma de Luce, utilizando medidas das fibras. A análise dos elementos de vasos incluiu a medição do comprimento e largura, bem como a observação das placas de perfuração, utilizando um microscópio Nikon eclipse Si e uma câmera PrimeCam 12 com software de medição celular.

A microtomia foi utilizada para preparar lâminas permanentes, com cortes finos de madeira nas direções transversal, radial e longitudinal. As amostras foram amolecidas por fervura e cortadas com um micrótomo. As seções foram descoloridas, coloridas com safranina, desidratadas e montadas em lâminas com bálsamo do Canadá.

O diâmetro e a frequência dos vasos foram medidos, utilizando uma lente objetiva de 4x e uma escala de 90 µm. As medições foram analisadas calculando a média, desvio padrão, coeficiente de variação, e valores mínimos e máximos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Tabela 1, o comprimento das fibras varia entre as espécies, com S. globulifera apresentando o maior comprimento (735,95 µm), seguida por M. salzmannii (702,06 µm) e C. brasiliense (623,96 µm). No entanto, todas as espécies apresentam fibras consideradas curtas, com comprimentos inferiores a 900 µm, o que limita sua aplicação na produção de papéis de alta qualidade. Conforme destacado por Foelkel & Barrichelo (1975), fibras curtas tendem a produzir papéis com menor resistência ao rasgo e à tração, o que é um fator limitante para a produção de papéis de alta resistência. Vivian et al. (2015) também reforça essa afirmação, ao discutirem que fibras mais longas são essenciais para papéis que exigem maior resistência mecânica.

Tabela 1: Valores médios de comprimento de fibras, largura de fibras, largura do lúmen de fibras e espessura de parede das fibras, comprimento de vasos e diâmetro dos vasos das madeiras de Olandi (Calophyllum brasiliense), Oiti (Moquilea salzmannii) e Landirana (Symphonia globulifera)

| Espécies | Comprimento de fibras (µm) | Largura de fibras (µm) | Largura do lúmen (µm) | Espessura da parede (µm) | Comprimento de vasos (µm) | Diâmetro de vasos (µm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calophyllum brasiliense | 623,96 | 11,50 | 5,79 | 2,86 | 232,49 | 73,01 |
|  | (a) | (a ) | (a) | (a ) | (a) | (a) |
| Moquilea salzmannii | 702,06 (b) | 13,06 (b) | 3,56 (b) | 4,75 (b) | 320,10 (b) | 129,14 (b) |
| Symphonia globulifera | 735,95 (c) | 11,95 (a) | 3,97 (b) | 3,99 (c) | 257,45 (a) | 97,37 (c) |

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). Os valores entre parênteses correspondem ao coeficiente de variação (%).

A largura das fibras e a espessura da parede também variam entre as espécies, com M. salzmannii apresentando a maior espessura de parede (4,75 µm), o que pode indicar maior rigidez das fibras. Conforme os resultados de Vivian et al. (2015), que destacam que fibras com maior espessura de parede tendem a ser mais rígidas, o que pode afetar a flexibilidade e a capacidade de formação de ligações entre as fibras durante a produção de papel. No entanto, a rigidez das fibras pode ser um fator negativo, pois fibras mais rígidas têm menor capacidade de colapso, o que reduz a superfície de contato entre as fibras e, consequentemente, a resistência do papel.

O Coeficiente de Flexibilidade apresentado na Tabela 2,  é maior para C. brasiliense (50,32%), indicando que suas fibras são mais flexíveis, auxiliando para a resistência à tração e ao estouro do papel, conforme discutido por Dias & Simonelli (2013). No entanto, mesmo com um coeficiente de flexibilidade relativamente alto, o comprimento curto das fibras de C. brasiliense limita sua aplicação em papéis de alta qualidade. M. salzmannii, por outro lado, apresenta o menor coeficiente de flexibilidade (27,21%), o que pode resultar em um papel menos resistente, especialmente quando combinado com fibras curtas.

Tabela 2: Índices de qualidade do papel

| Espécies | Coeficiente de flexibilidade (%) | Fração da parede (%) | Índice de Runkel | Coeficiente de rigidez (Pa) | Fator de forma de Luce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calophyllum brasiliense | 50,32 | 49,68 | 0,99 | 1,17 | 517,29 |
| Moquilea salzmannii | 27,21 | 72,79 | 2,67 | 1,22 | 465,79 |
| Symphonia globulifera | 33,22 | 71,96 | 2,01 | 1,63 | 477,32 |

O Índice de Runkel, que avalia a relação entre a espessura da parede e o diâmetro do lume, é menor para C. brasiliense (0,99), indicando que suas fibras têm maior capacidade de colapso, o que favorece a formação de ligações entre as fibras e, consequentemente, a resistência do papel. M. salzmannii apresenta o maior Índice de Runkel (2,67), o que pode resultar em um papel mais rígido e menos resistente. No entanto, o comprimento curto das fibras de ambas as espécies limita a eficiência dessas ligações, conforme destacado por Foelkel & Barrichelo (1975).

Tabela 3: Valores médios dos elementos de vasos

| Espécies | Frequência (µm) | Média (µm) | Maior valor observado (µm) | Menor valor observado (µm) | Desvio padrão (µm) | Coeficiente de variação (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Calophyllum brasiliense) | 25,6 | 52,08 | 108,93 | 29,39 | 19,51 | 37,47 |
| (Moquilea salzmannii) | 6,3 | 126,71 | 194,77 | 72,49 | 28,93 | 22,83 |
| Symphonia globulifera | 15,8 | 103,15 | 153,50 | 63,55 | 26,77 | 25,95 |

A M. salzmannii  apresenta o maior diâmetro de vasos (129,14 µm), como observado na Tabela 3, o que pode influenciar a permeabilidade da madeira e a eficiência do processo de polpação. C. brasiliense, por outro lado, tem o menor diâmetro de vasos (73,01 µm), o que pode resultar em uma madeira mais densa e com maior resistência mecânica. No entanto, a presença de fibras curtas em todas as espécies analisadas limita a aplicação dessas madeiras na produção de papéis de alta qualidade, conforme discutido por Vivian et al. (2015).

CONCLUSÕES

• As características anatômicas das fibras e vasos de Calophyllum brasiliense, Moquilea salzmannii e Symphonia globulifera impactam significativamente a qualidade do papel produzido.

• Todas as espécies analisadas apresentam fibras consideradas curtas, o que limita sua aplicação na fabricação de papéis de alta qualidade.

• Fibras curtas tendem a produzir papéis com menor resistência ao rasgo e à tração, sendo um fator restritivo para produtos que exigem maior durabilidade.

• A rigidez das fibras, especialmente em Moquilea salzmannii, pode comprometer a flexibilidade e a formação de ligações entre as fibras durante o processo de fabricação do papel.

• As espécies estudadas podem ser aproveitadas na produção de celulose e papéis com menor exigência de resistência, como papéis para embalagens ou papéis sanitários.

• Para a produção de papéis de alta qualidade, como os destinados à impressão ou à escrita, é recomendada a utilização de espécies com fibras mais longas e flexíveis.

REFERÊNCIAS

CARLQUIST, S. Comparative wood anatomy: systematic, ecological, and evolutionary aspects of dicotyledon wood. 2. ed. Berlin: Springer, 2001.

COSTA, L. J. et al. Caracterização anatômica e descrição físico-química e mecânica da madeira de Mimosa schomburgkii. Floresta, Curitiba, v. 47, n. 4, p. 383–390, 2017. DOI: 10.5380/rf.v47i4.54471.

CURY, G.; TOMAZELLO FILHO, M. Descrição anatômica de espécies de madeira utilizadas na construção civil. Floresta e Ambiente, Seropédica, v. 18, n. 3, p. 227-236, 2011.

DIAS, O. A.; SIMONELLI, G. Qualidade da madeira para a produção de celulose e papel. Enciclopédia Biosfera, Goiânia, v. 9, n. 17, p. 3632-3646, 2013.

FOELKEL, C. E. B. Fibras para papel: aspectos anatômicos e tecnológicos. Cadernos de Celulose e Papel, v. 6, n. 2, p. 25-35, 2007.

FOELKEL, C. E. B.; BARRICHELO, L. E. G. Relações entre características da madeira e propriedades da celulose e papel. O Papel, São Paulo, v. 36, n. 9, p. 49-53, 1975.

NISGOSKI, S. et al. Características anatômicas da madeira e índices de resistência do papel de Schizolobium parahyba (Vell.) Blake proveniente de plantio experimental. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 40, n. 94, p. 203-211, 2012.

PUPO, C. H. Estudo comparativo das madeiras de Cecropia palmata (imbaúba) e Eucalyptus grandis para produção de celulose e papel. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Florestal) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2015.

VIVIAN, M. A. et al. Qualidade das madeiras de Pinus taeda e Pinus sylvestris para a produção de polpa celulósica kraft. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 43, n. 105, p. 183-191, 2015.

VIVIAN, M. A. et al. Aspectos físico-químico-anatômicos da madeira de Liquidâmbar visando à produção de polpa e papel. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, v. 22, n. 4, p. 737-747, 2023.