Área temática: Engenharias

Avaliação catalítica da ferrita de cobre na reação de transesterificação - conversão de óleo de soja em biodiesel

Larissa Nogueira e Silva, Andarair Gomes dos Santos

A pesquisa tem como objetivo testar a ferrita de cobre como catalisador na conversão de óleo de soja em biodiesel a partir da reação de transesterificação. Nessa reação, um triacilglicerídeo reage com um álcool na presença de uma base ou ácido forte, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e glicerol. Diversos parâmetros são controlados, como, temperatura, razão óleo:álcool, tempo de reação e também tipo e quantidade de catalisador. Neste trabalho, optou-se pela catálise heterogênea, pois este tipo apresenta a possibilidade de recuperação e reuso do catalisador. A ferrita destaca-se nessa aplicação devido suas propriedades magnéticas. O catalisador obtido via método de complexação combinando EDTA-Citrato nas condições de pH 9, calcinado a 600 °C por 12 horas, foi caracterizado por difração de raios-X (DRX), espectroscopia de fluorescência de raios-X (EDX), energia dispersiva de raios-X (EDS) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Com as análises, observa-se um material monofásico e cristalino, de composição química dentro da faixa de erro tolerável e morfologia com partículas irregulares e aglomeradas. A reação de transesterificação etílica será realizada num segundo momento, onde serão testadas as condições experimentais previamente definidas: ocorrerá por 3 horas a 60°C com razão molar álcool:óleo de 6:1, utilizando 1% de catalisador e a rota etílica sob agitação de 350 rpm de acordo com a metodologia de SILVA et al. (2019). Posteriormente, serão realizadas as análises do óleo de soja e de ácidos graxos livres, como viscosidade e densidade, índice de acidez, bem como o potencial catalítico da ferrita de cobre.

Palavras-chave: biodiesel, transesterificação, catalisador, ferrita.

Agência financiadora: Bolsista IC PIBITI – CNPq.