FOTOCATÁLISE HETEROGÊNEA COM TiO2 PURO E DOPADO COM METAIS NA REMOÇÃO DE CORANTES DE EFLUENTES TÊXTEIS

Isabella Gurgel Pinheiro 1; Josué da Silva Buriti2; Ewerton Carvalho de Souza3; Maria do Perpetuo Socorro Progene Vilhena4

1 Graduanda em Engenharia Ambiental e Energias Renováveis. Universidade Federal Rural da Amazônia. Isabellagurgel18@gmail.com

2 Doutor. Universidade Federal Rural da Amazônia.

3 Doutor. Universidade Federal Rural da Amazônia.

4 Doutora. Universidade Federal Rural da Amazônia.

RESUMO

Os efluentes da indústria têxtil representam uma preocupação emergente devido à sua composição com elevada carga orgânica e à presença de corantes oriundos dos processos de tingimento, o que pode afetar o processo fotossintético, consolidando a necessidade de tratamento adequado. Nesse contexto, os Processos Oxidativos Avançados (POA), especialmente a fotocatálise heterogênea, destacam-se como alternativas mais eficientes para a degradação de poluentes orgânicos em comparação aos métodos tradicionais de desinfecção. Esse processo requer o uso de um semicondutor, como o dióxido de titânio (TiO₂), que apresenta diversas vantagens, entre elas a atoxicidade e a estabilidade química e biológica. Para a síntese dos catalisadores empregou-se o método sol-gel, o qual possibilita o controle estequiométrico da reação, a síntese em baixas temperaturas e a obtenção de materiais com elevado grau de pureza. O estudo tem como objetivo avaliar a eficiência fotocatalítica dos catalisadores puro e dopado com metais prata, ferro e zinco na remoção do corante azul de metileno, sob radiação UV artificial e solar natural, para aplicação no tratamento de efluentes de indústria têxtil. Os catalisadores puros foram sintetizados a partir da mistura de isopropóxido de titânio (IV), álcool isopropílico, água destilada e ácido clorídrico na proporção de, respectivamente, (1:10:8:0,4). Para os catalisadores dopados, foi adicionada uma alíquota de 10 mL da solução de sal de nitrato de prata 0,1 mol/L, sulfato de ferro (II) heptahidratado 0,1 mol/L ou sulfato de zinco heptahidratado 0,1 mol/L, mantendo a proporção de 0,01 mol para o respectivo metal. A mistura foi submetida a agitação magnética por 2 h, com temperatura entre 60 °C e 80 °C, seguida de repouso por 48 h e banho-maria por 2 h a uma temperatura média de 80 °C. Após isso, o material foi calcinado a 500 °C por 2 h, macerado e peneirado para controle do tamanho do pó. Os catalisadores foram adicionados em solução de azul de metileno 12 mg/L a concentração 0,5% (m/v) nos Erlenmeyers, em duplicata na mesa agitadora por 120 min. As alíquotas de 10 mL foram retiradas em intervalos de 15 min, mantidas em centrifugação a 2500 rpm por 4 min e levadas para análise da absorbância no espectrofotômetro em 660 nm. Os testes foram realizados da mesma maneira sob radiação UV artificial no reator fotocatalítico com lâmpadas germicidas e sob luz solar. Dessa forma, os resultados indicaram maior eficácia de remoção do catalisador de TiO2/Ag tanto em luz UV artificial quanto em luz solar, o qual atingiu remoção de 99,75% e 99,98%, respectivamente, nos 120 min. Os catalisadores dopados com ferro e zinco obtiveram eficiência de 43,69% e 35,66%, respectivamente, nos testes sob luz UV artificial; em contrapartida, sob luz solar essa taxa aumentou para 64,37% e 98,7%. Assim, conclui-se que o TiO2/Ag obteve maior eficiência no processo de degradação do corante e possui grande potencial para uso no processo de descontaminação da água residual da indústria têxtil.

Palavras-chave: Corante. Catalisador. Dopado.

Área de Interesse do Simpósio: Engenharias