Área temática: Engenharias

Desenvolvimento e caracterização de filmes a base de fécula de mandioca com a incorporação de ZnO na matriz biopolimérica

Lívia Christina de Araújo Silva, Francisco Klebson Gomes dos Santos, Ricardo Henrique de Lima Leite, Edna Maria Mendes Aroucha

As embalagens plásticas que servem para revestir os alimentos são produzidas a partir de materiais prejudiciais ao meio ambiente, em virtude de sua resistência à biodegradação, induzindo ao acúmulo de resíduos sólidos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi obter filmes de fécula de mandioca, com a incorporação de óxido de zinco (ZnO) à matriz biopolimérica, no intuito de obter melhorias nas propriedades dos filmes. Os filmes foram preparados através da adição da fécula de mandioca (2%), glicerol (0,6%), água destilada e óxido de zinco em diferentes concentrações (0%, 0,01%, 0,025%, 0,035% e 0,05%), as quais foram agitadas até alcançarem aproximadamente 70ºC. Após isso, as soluções filmogênicas foram depositadas em placas retangulares de 15 cm × 15 cm × 2 cm, e armazenadas em estufa a uma temperatura de 50°C durante 5h, para secagem e para a obtenção dos filmes para as caracterizações. Foram realizados testes de permeabilidade ao vapor de água (PVA), solubilidade em água, cor e opacidade. A opacidade apresentou valores menores nas concentrações 0,00% e 0,01%, isso pode estar relacionado com a adição de ZnO, que possui coloração esbranquiçada. Os filmes com concentrações 0,025% a 0,05% apresentaram aumento nos parâmetros de cor. A solubilidade dos biofilmes diminuiu com a incorporação de ZnO. Houve aumento da permeabilidade ao vapor de água (PVA), nas concentrações de 0,00% a 0,025% de ZnO, que pode estar relacionado com problemas na incorporação do mesmo, mas após a concentração 0,035% houve um decréscimo. Percebe-se que o ZnO não foi incorporado de forma homogênea na matriz biopolimérica, não apresentando melhorias nas propriedades dos filmes.

Palavras-chave: Biopolímero, Óxido de Zinco, Cor, Solubilidade, PVA.

Agência financiadora: Bolsista IC PIVIC – UFERSA