AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS DE UM NANOGEL DE CARBOXIMETILCELULOSE E ÓLEO ESSENCIAL

Matheus da Silva Campelo¹; Ellen Oliveira Melo²; Ana Beatriz Nogueira Lima3; Fernanda Gabriela dos Santos Pereira4; Sandra de Aguiar Soares5; Nilce Viana Gramosa Pompeu de Sousa Brasil6; Maria Elenir Nobre Pinho Ribeiro7; Nágila Maria Pontes Silva Ricardo8

¹ Universidade Federal do Ceará. matheus.campelo@hotmail.com.

² Universidade Federal do Ceará. ellen.melo29@gmail.com.

3Universidade Federal do Ceará. beatriznog16@gmail.com.

4 Universidade Federal do Ceará. fernandagabi2011@gmail.com.

5Universidade Federal do Ceará. sas@ufc.br.

6Universidade Federal  do Ceará. nilce@ufc.br.

7Universidade Federal do Ceará. elenirnp@gmail.com.

8Universidade Federal do Ceará. nagilaricardo@gmail.com.

A avaliação das propriedades reológicas de sistemas destinados a aplicação cutânea é de extrema importância para o estudo de suas propriedades biofarmacotécnicas. Nesse contexto, nanoemulsões permitem a encapsulação de fármacos de baixa solubilidade em meio aquoso, melhorando sua biodisponibilidade.  Entretanto, são sistemas termodinamicamente instáveis e apresentam baixa viscosidade, o que tem limitado seu uso tópico. Assim, o presente estudo objetivou a avaliação das propriedades reológicas de um nanogel formulado a partir do polímero carboximetilcelulose (CMC) e uma nanoemulsão contendo óleo essencial encapsulado. As propriedades reológicas do nanogel e veículo de CMC foram avaliadas num Reômetro de Cisalhamento Dinâmico, onde inicialmente determinou-se a região de viscoelasticidade e posteriormente, prosseguiu-se com os ensaios oscilatórios (varredura de tempo, temperatura e freqüência) e reologia de fluxo. Tanto o veículo de CMC como o nanogel apresentaram um comportamento reológico não-newtoniano, do tipo pseudoplástico, que consiste na redução da viscosidade frente ao aumento da taxa de cisalhamento. Além disso, percebeu-se um aumento na viscosidade do gel de carboximetilcelulose de 74,54 Pa.s para 117,1 Pa.s com o adição do nanosistema, tal resultado pode ser justificado pela ocorrência de interações entre as nanogotas e a matriz polimérica, que propiciaram o aumento do atrito entre o gel e a geometria empregada. Os valores do módulo elástico (G’) foram superiores aos do módulo viscoso (G’’), confirmando a presença de uma microestrutura típica de gel fluido (G’ < 3 KPa). Além disso, nos ensaios oscilatórios verificou-se uma redução discreta nos valores de G’ e G’’ dos sistemas frente ao aumento de temperatura, sendo esse comportamento oposto com o aumento da frequência. Todavia, as modificações observadas foram menos acentuadas no nanogel, sugerindo que sua rede polimérica é mais compacta que a do veículo de CMC. Portanto, tais resultados evidenciaram que a adição do nanosistema à matriz de CMC melhorou suas propriedades reológicas, favorecendo a obtenção de uma nanoformulação com potencial para veiculação tópica de fármacos hidrofóbicos.

Palavras-chave: Reologia; Nanogel; Carboximetilcelulose; Óleo essencial.

Agradecimentos: CNPq; FUNCAP; LABPIM.