Hidrólise do NaBH4 para evolução de H2(g) catalisada por nanopartículas de Pt/Co suportadas em ácido nióbico e carbono sulfonado obtido do resíduo de gengibre

Gabriela B. Oliveira (G)¹*, Renata P. L. Moreira (PQ)1, Debora M. Fontes (G)1, Amanda C. Filgueiras (PQ)1, Tiago A. Silva (PQ)1, Garbas A. S. Junior (PQ)1, Patrícia F. Pinheiro (PQ)1.

1Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Química, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.

¹*gabriela.b.oliveira@ufv.br

RESUMO

Para suprir a demanda energética por meio de alternativas sustentáveis, a produção de hidrogênio verde com o uso de hidretos metálicos e nanopartículas (NPs) catalíticas tem sido amplamente explorado, com ênfase na variação do material utilizado para suportar as NPs. Neste trabalho, foi explorada como alternativa promissora o uso do resíduo do gengibre obtido após extração do óleo essencial, que, além de reduzir os custos para a produção de H2(g), demonstrou ser um suporte eficiente para as NPs.

_________________________________________________________________________________________________________________

Palavras-chave: Nanopartículas, Produção de H2(g), Resíduo de gengibre, Suporte

_________________________________________________________________________________________________________________

Introdução

A crescente demanda por fontes energéticas sustentáveis decorre da necessidade de substituir os combustíveis fósseis, cujas elevadas emissões de gases do efeito estufa acarretam severos impactos ambientais. Nesse contexto, a produção de hidrogênio (H2(g)) sustentável tem se destacado como uma alternativa promissora devido à sua combustão limpa, sem emissão de gases poluentes (1). No entanto, desafios relacionados ao seu armazenamento e viabilidade econômica ainda limitam seu uso, pois os métodos convencionais, como o armazenamento em tanques de alta pressão, implicam altos custos (2).

Uma abordagem alternativa envolve o uso de hidretos sólidos, dentre os quais o boroidreto de sódio (NaBH4) se destaca. Contudo, sua hidrólise apresenta cinética limitada, demandando catalisadores eficientes para otimizar a liberação de H2 (3). Dentre os materiais utilizados como suportes catalíticos, o ácido nióbico tem demonstrado potencial na hidrólise de NaBH4 (4), entretanto, visando otimizar sua eficiência e reduzir custos, resíduos agroindustriais como biomassa podem ser utilizados como suporte de nanopartículas metálicas (MNPs) catalíticas (5). Um resíduo ainda pouco explorado é o obtido a partir de plantas após a extração de seu óleo essencial. Neste setido, o presente trabalho propõe o uso do resíduo de gengibre (Zingiber Officinale) em conjunto com o ácido nióbico como suporte para MNPs de Co e Pt testadas em diferentes proporções molares.

Experimental

Síntese dos suportes

O resíduo de gengibre obtido após a extração do óleo essencial foi seco ao sol e, em seguida, ficou imerso uma solução de HCl 0,5 molL-1 por 72 horas. Ao final, foi lavado com água destilada até atingir pH 7.

O resíduo (1 g) tratado foi submetido a um tratamento hidrotermal (130ºC e 6 horas) na presença de H₂SO₄ concentrado (10 mL) para a obtenção de carbono sulfonado (CS-RG) e em água Mili-Q (10 mL) para a obtenção de carbono não sulfonado (CNS-RG). Além disso, foram sintetizados suportes contendo 20% de ácido nióbico, resultando nos materiais CS-RG-NI e CNS-RG-NI (síntese in situ). Para a síntese dos suportes ex situ, o ácido nióbico foi incorporado via moagem manual ao CS-RG e CNS-RG, originando CS-RG-NE e CNS-RG-NE.

Síntese dos catalisadores metálicos

As nanopartículas catalisadoras foram sintetizadas a partir dos suportes preparados e de soluções de sais metálicos (Co, Pd e Pt) para os testes monometáicos, e, a partir deles, foram usadas diferentes proporções molares dos metais que apresentaram melhor atividade (Pt/Co 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20), seguidas da redução com NaBH₄.

Produção de hidrogênio verde

As MNPs catalíticas suportadas foram colocadas em um sistema reator constituído por um tubo schlenk, fechado por um septo e conectado a uma bureta contendo água. A produção de H2(g) foi quantificada pelo deslocamento de água da bureta acoplada ao reator.

Resultados de Discussão

Para seleção do melhor suporte e catalisador metálico, foram conduzidos testes com variação da composição metálica utilizando a taxa de geração de hidrogênio (HGR) como parâmetro quantitativo de desempenho (Figura 1 e Figura 2), sendo obtido a partir da equação da reta para a linearização dos pontos coletados na produção de H2(g) dividida pela massa do catalisador.

Figura 1. HGR calculado para produção de H₂ nos testes monometálicos. R2 = 0,99.

Figura 2. HGR calculado para produção de H₂ nos testes bimetálicos. R2 = 0,99.

Dessa forma, ao analisar o desempenho dos testes realizados e o custo de cada metal utilizado, foi selecionado o CS-RG-NI como suporte das MNPs de Pt:Co (20:80). Por conseguinte, foram conduzidos testes em que a concentração e dosagem de NaBH4 foram variados, obtendo o melhor desempenho do suporte com valores de 0,51molL-1 e 4%, respectivamente.

A fim de analisar a presença de carbono sulfonado, obteve-se o espectro no infravermelho para o suporte CS-RG-NI (Figura 3), mostrando o aparecimento dos estiramentos ᴠS=O e ᴠO-Nb-O.

Figura 3. Espectro no infravermelho do suporte CS-RG-NI, apresentando bandas características para carbono sulfonado e Nb2O5 não calcinado.

Para o ensaio de reuso e durabilidade, o material foi submetido a lavagens subsequentes com água Mili-Q e a evolução de H2(g) foi realizada após cada lavagem (Figura 4).

Figura 4. Ensaio de reuso para a hidrólise do NaBH4 utilizando 0,004 mmol de Pt e 0,016 mmol de Co, mantendo a concentração em 0,51M e dosagem em 4%.

Conclusões

O uso do resíduo de gengibre obtido após extração do óleo essencial combinado ao ácido nióbico como suporte para MNPs catalíticas, apresentou desempenho promissor para a produção de hidrogênio verde via hidrólise do NaBH4. O sistema demonstrou maior atividade catalítica e menor custo de produção quando comparado ao uso exclusivo do ácido nióbico.

Agradecimentos

FAPEMIG, CAPES, CNPq, UFV/DEQ, Lamob e Lanaqua.

Referências

1. Liu Y., et. al; Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2024, V. 188, 1-8.

2. Chou C. -C., et. al; Energy, 2015, V. 90, 1973-1982.

3. Al-Thabaiti S. A., et. al; International Journal of Hydrogen Energy, 2019, V. 44, Ed. 31, 16452-16466.

4. Bousada G. M., et. al; Royal Society of Chemistry, 2024, Ed. 27, 1-13.

5. Obiora N. K., et. al; Green Technologies an Sustainability, 2024, V. 2, Ed. 3, 1-18.